2010奈米科技展-參展資料

| 系 所 | 化材系 | 負責教師 | 蔡明雄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 參展品名稱 | 氧化錫(SnO2)導電粉末的製作之組成與合成方法 |
|  | Formation composition and process of the conductive tin oxide (SnO2) powder. |
| (展出品中文簡介(約100字) 本技術為製備導電性良好 SnO2 粉末的組成與方法，所得最佳 SnO2 粉末在 100 Kg/cm2 的壓力下，其晶粒大小約 5~15 nm，且電阻係數約0.23 (cm以下。 |
| (展出品英文簡介(約100字) The formation composition and process of the conductive tin oxide particle has developed successfully in this technology. The grain size of the best tin oxide powder is about 5 ~15 nm and the best electrical resistivity are below 0.23 (cm under 100 Kg/cm2pressing. |
| (展出品相片(1~2張) 圖2.具備導電性的 SnO2 粉末 |
| 備註： |

- 欄位不足請自行增減※