2009奈米科技展-參展調查表(所有欄位皆需填報完整)

(煩請老師填寫完，於8月25日前回覆，謝謝您!)

| 系 所 | 化材系 | 負責教師 | 蘇順發 |
| --- | --- | --- | --- |
| 參展品名稱 | (中文) 奈米二氧化矽中空微球儲氫材料 |
|  | (英文) Hydrogen storage of nano-hollow silica spheres |
| 尺寸大小 cm*cm | (請註明長×寬×高) 5x5x10 |
| 老師是否需親自出席說明會？ □是 v否 v由學生參加，人數_1 |
| (展出品中文簡介(約100字) 二氧化矽中空微球平均粒徑約為50 nm、平均球壁厚度約為5 nm之奈米中空微球。氫氣壓力範圍為100 - 250psi下其儲氫量隨著時間的增加而增加並達到一定值，且在壓力226 psi時儲氫量可達3.85 wt%。氫氣釋放測試可達3.51 wt%。 |
| (展出品英文簡介(約100字) Nano-Hollow silica spheres are approximately 50 nm in diameter, and the wall thickness 5 nm. The weight percent of Hydrogen storage under H2 pressure of 226 psi is 3.85 wt%。 The weight percent of H2 release is about the same level of H2 absorptions rate。 It is confirmed that the nano-hollow silica spheres are able to store and release H2 . |
| (展出品相片(1~2張) 圖1. 直徑約100奈米二氧化矽中空微球粉末 圖2. 奈米中空微球穿透式電子顯微鏡照片 |
| 備註： |

※欄位不足請自行增減※